
《汽车腰托用聚氨酯膜》

“浙江制造”标准编制说明（征求意见稿）

1  项目背景

近几年我国汽车工业发展势头强劲，中国已经成为继美、日之后第三个汽车年产破千万辆的国家，进入千万辆汽车大国行列。而且，随着个人家庭收入的提高，汽车已经不仅仅是机关和企业单位的办公和代步工具，汽车已经成为目前家庭消费的首选，人们除了对于汽车的品牌、安全和质量提出更高的要求外，更加重视驾驶的舒适性，这其中汽车座椅的舒适性是至关重要的。为了减少长时间驾驶所带来的疲劳，汽车座椅上通常安装有腰托，避免给人们的腰部造成肌肉疲劳，易引起脊柱损伤、病变、弯曲等问题。随着腰托的应用广泛，腰托膜也更加有相应的市场需求。
聚氨酯（TPU）汽车腰托一是能起到支撑、保护的作用，能够稳定腰椎的结构，避免腰部过度的受力，还能够起到保护腰椎以及起到支撑的作用，来避免腰部的椎体过度的压迫；二是起到稳定和保暖的作用，避免腰部受凉以后，引起腰部肌肉、筋膜痉挛的情况，导致腰部疼痛的加重。
国内汽车配套产业规模巨大，高性能的聚氨酯作为新一代环保人造合成革材料，具有卓越的强度、耐刮、耐磨等优点，已成为汽车内饰必不可少的材料，其中仅汽车内饰一块在2010年和2011年市场规模就分别达到593.2亿和655.5亿人民币，环保合成革的发展将带动TPU材料需求的大幅增长。
目前，合成革产品广泛地被丰田、日产、雪铁龙、中国一汽、中国二汽、海南马自达、奇瑞等汽车制造厂的各类级别汽车所选用。汽车内饰行业作为TPU材料应用的高端领域，将为其发展打开新的局面。

综上所述，TPU薄膜作为品质稳定，无毒无污染的塑胶新材料将被广泛应用在汽车内饰腰托领域。

浙江环龙新材料科技有限公司是一家致力于聚氨酯材料(TPU)为基础的薄膜专业生产厂家，是国内拥有多条TPU膜生产工艺线的企业。创建于2006年，自2006年以来一直投入对TPU薄膜制品的研发，所生产的TPU薄膜应用广泛，行销中国大陆，日本，韩国，东南亚以及欧美各国，一贯秉持专业制造，专业技术，专业研发，专业服务的理念，目前薄膜的产量呈上升趋势。

汽车腰托膜这个行业规模尚且不够大，应用范围还有待拓展，目前没有直接产品标准。目前国内有行业标准HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》，属于TPU薄膜基础标准，应用领域的不一样。汽车腰托膜主要为各高端品牌汽车公司自身制定的企业内部技术指标，不同的客户提出了很多不同细节技术指标的要求。相较与国内标准，国际标准更多是体现在顶级汽车公司内部的技术要求及部分试验方法，随着汽车腰托膜的需求量将迅速扩大，作为新兴产品，现行标准已无法满足要求，很多关汽车腰腰膜的性能并没有各种性能指标且有明确的要求，有很大必要制定相关团体标准引领头部行业的发展。
2  项目来源

由浙江环龙新材料科技有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了浙品联〔2021〕6号文件《关于发布 2021 年第二批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划的通知》，项目名称：《汽车腰托用聚氨酯膜》。

3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：义乌市标准化研究院。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江环龙新材料科技有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位： 

3.1.4  本标准起草人为： 

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

· 企业现场调研
对主要起草单位进行现场调研，主要围绕“浙江制造”标准立项产品的设计研发、材料及零部件、工艺装备、检测能力、技术要求、质量承诺等方面进行调研，并开展先进性探讨。

· 成立标准工作组
根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《汽车腰托用聚氨酯膜》制订计划，浙江环龙新材料科技有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，明确了汽车腰托用聚氨酯膜标准研制的重点方向。

· 研制计划
1) 2021年03月前期调研阶段：完成实地调研和相关标准的收集整理；
2) 2021年04月：起草阶段：编写标准（草案），及标准编制说明；
3) 2021年06月：召开标准启动会暨研讨会。
4) 2021年06月：启动会后形成标准（征求意见稿），并向利益相关方等发送电子版标准征求意见稿，征求意见，并根据征求意见，汇总成征求意见汇总表。
5) 2021年7月：标准研制工作组探讨专家意见，并修改、完善征求意见稿、标准编制说明等材料，编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开。
6) 2021年7月：评审阶段，召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。
7) 2021年8月：根据评审会专家评定建议，根据专家意见对标准（送审稿）进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。

3.2.2  标准草案研制

本标准（草案）已于2021年5月研制完成；确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。具体说明如下：
本标准的型式试验项目规定的全技术指标是在行业标准HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》的基础上，从产品的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺对该产品进行标准的编制，在厚度偏差、拉伸强度、断裂伸长、熔融指数等核心技术要求上均达到了行业标准的相关要求，从产品的匹配性、适用性、安全性出发，体现了本产品的先进性，也符合“浙江制造”标准“对标国际”的研制理念和“国内一流，国际先进”的定位要求。

· 产品基本要求的研讨情况
为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品全生命周期角度出发，“汽车腰托用聚氨酯膜”浙江制造团体标准研制工作组围绕汽车腰托用聚氨酯膜的设计研发、材料及零部件、工艺及装备、检验检测等方面，进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。
（1）在设计上，标准研制工作组从“自主创新、精心设计”的角度出发，充分考虑产品的厚度、力学性能、耐候性、水气阻隔性、耐化学试剂性能，体现了产品设计的先进性。
（2）在原材料方面，标准研制工作组从“精良选材”的角度出发，要求同一批次内的熔体质量流动速率偏差应不大于5，含水率应不高于0.5%，从源头保障了产品的可靠性。
（3）在工艺及装备方面，标准研制工作组从对进料量、温度等参数自动控制和对产品厚度、缺陷在线监测等方面凸显“浙江制造”标准“精工制造”的定位要求。
（4）在检测能力方面，标准研制工作组从具备对产品关键指标的检测设备及能力角度来保障产品的可靠性。
· 质量承诺
为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一理念，浙江制造标准研制工作组从对产品的质保承诺和售后服务保障体系出发，对产品质量的保证能力提出了要求。

· 标准研讨会研讨情况

3.2.4  专家评审
3.2.5  标准报批
4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准研制工作组遵循浙江制造标准“合规性、经济性、先进性、必要性、可操作性”的“五性并举”编制原则，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）的规范和要求撰写。
4.1.1合规性
标准的编制符合国家相关法律法规、标准、文件的要求。
4.1.2必要性
目前行业标准HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》规定的技术指标要求相对较低，且对安全性、耐寒性等方面未提出具体的要求，已不适应于产品当前技术水平。“浙江制造”标准指标的提高和新增符合客户对汽车腰托用聚氨酯膜产品的需求，有利于推动产品质量的提升和产业的发展。
4.1.3经济性
标准中技术指标检验成本合理可承担，新增的指标项目检测成本也在当前先进企业的可承担范围内。
4.1.4先进性
技术指标主要依据行业标准HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》的要求，参考了vda278《热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物》、国内先进企业（台湾鼎基）和国外高端客户康斯伯格的技术要求编制而成。
4.1.5可操作性
所有的技术要求均有相应的检测依据。 

4.2  主要内容及确定依据

标准主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺等方面对标准进行编制。其中基本要求涵盖了产品设计研发、材料及零部件、工艺装备及检验检测四方面；技术要求包括外观质量、等指标，其基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量承诺的确定依据如下：
· 范围

标准“范围”规定了汽车腰托用聚氨酯膜的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

· 规范性引用文件
规范性引用文件采用标注日期引用，2021年之前最新（修订）发布的标准全部进行了核查和更新。
· 术语和定义
根据GB/T 1.1—2020的要求，写明:“本文件没有需要界定的术语和定义。”

· 基本要求

基本要求基于浙江制造团体标准的研制要求及标准研制工作组根据浙江环龙新材料科技有限公司等行业先进企业对于汽车腰托用聚氨酯膜生产全生命周期的先进性调研结果制定。
· 技术要求
技术要求基于浙江制造标准“国内一流，国际先进”的研制定位，标准研制工作组参考了行业标准HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》、国内先进企业（台湾鼎基）和国外高端客户康斯伯格对于汽车腰托用聚氨酯膜产品的要求，提升了厚度偏差、拉伸强度、断裂伸长、熔融指数的要求，新增了挥发性有机物（VOC）、低温弹性指标。
· 试验方法
本标准提出的技术要求均有相关试验方法可验证。
· 检验规则
标准的检验规则参照HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》的检验规则。

· 标志、标签和使用说明书、包装、运输、贮存
按HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》的要求确定。

· 质量承诺
主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容。

主要参考标准：
HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》
同时：
考虑了企业的检测能力和实验的可重复性。
结合了浙江制造的定位理念及研制要求。

5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。
以浙江环龙新材料科技有限公司为主要起草单位研制的《汽车腰托用聚氨酯膜》标准对比HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》对产品的要求，体现了本产品的先进性，也符合“国内一流，国际先进”的定位要求。
· 由附表1分析可见，该标准：
· 提升厚度偏差要求
提升理由说明：此项性能关系到汽车腰托膜成品强度和均匀度，因厚度不均薄膜极易形成鼓泡，影响其后续的生产加工国内汽车腰托膜的标准对于厚度的正负误差要求较低，相对于通用的误差范围要求来说，误差仅控制在10%左右，我公司将误差控制在6.5%，薄膜均匀平整度超出同行一个等级。
· 提升拉伸强度要求
提升理由说明：此项性能关系到汽车腰托膜成品拉伸弹性，确保汽车腰托的后续使用。根据现有材料很难达到拉伸强度大于50N/mm²，我公司采用先进材料拉伸强度能够达到53N/mm²，保证了汽车腰托膜的使用性能。
· 提升断裂伸长要求
提升理由说明：此项性能关系到汽车腰托的支撑保护性能，汽车腰托膜在使用过程中需充气膨胀，以此达到支撑腰部的目的；我司采用先进的工艺，将断裂伸长指标控制在400%-600%这个区间范围内，保证了汽车腰托的正常充气膨胀，起到保护腰椎的目的。
· 提升熔融指数要求
提升理由说明：此项性能关系到聚氨酯本身的材料分子量和分子结构，关系到后续的加工工艺，根据现有技术水平，将温度能够稳定控制在173度，对于设备要求极高，操作难度大。
· 新增挥发性有机物（VOC）要求
新增理由说明：此项性能关系到汽车内饰材料有机挥发物对人体的危害；根据我公司的严格把控，将VOC数值降低到不大于110μg/g，FOG不超过250μg/g， 极大降低了挥发物对人体的伤害，保证了产品的安全性。

· 新增低温弹性要求
新增理由说明：此项性能关系到汽车在冬日室外极度严寒的情况下，仍能保持良好的物理特性，不受气温等因素的影响汽车腰托的正常充气使用；在-20℃的环境中该汽车腰托膜的屈挠性仍能大于20万次这个指标是极其困难的。
附表1   核心指标对比表
	序号
	质量特性
	指标内容
	国家/行业标准要求

	国内先进企业要求(台湾鼎基）
	国外高端客户要求康斯伯格（供给沃尔沃）
	国外先进企业(美国NIKE)
	国外标准要求
	拟制定的“浙江制造”标准要求
	备注(新增/提升)

	1
	适应性
	
	HG/T5070-2016热塑性聚氨酯（TPU）薄膜中要求厚度0.1～0.5±20%mm
	0.1～0.5±10%mm
	0.1～0.5±10%mm


	0.1～0.5±10%mm
	/
	0.1～0.5±6.5%mm


	提升

	2
	匹配性
	拉伸强度
	HG/T5070-2016热塑性聚氨酯（TPU）薄膜中要求横向 最小25N/mm²

纵向 最小30N/mm²
	横向 最小48N/mm²
纵向 最小48N/mm²
	横向 最小53N/mm²
纵向 最小53N/mm²
	横向 最小45N/mm²
纵向 最小45N/mm²
	/
	横向  最小53N/mm²
纵向 最小53N/mm²
	提升

	3
	匹配性
	断裂伸长
	HG/T5070-2016热塑性聚氨酯（TPU）薄膜中要求横向 大于300 %

纵向 大于350 %
	横向 大于400 %

纵向 大于400 %
	横向 最小400 %最大600%

纵向 最小400 %最大600%
	横向 大于450 %

纵向 大于450 %
	/
	横向  最小400 %最大600%

纵向 最小400 %最大600%
	提升

	4
	匹配性
	熔融指数
	/
	18g/10min
	13g/10min
	15g/10min
	/
	13g/10min
	提升

	5
	安全性
	挥发性有机物（VOC）
	/
	VOC:最多110μg/g

FOG：最多400μg/g
	VOC:最多110μg/g

FOG：最多250μg/g
	VOC:最多110μg/g

FOG：最多400μg/g
	vda278通用汽车3205要求VOC:最多110μg/g

FOG：最多400μg/g
	VOC:最多110μg/g

FOG：最多250μg/g
	新增

	6
	耐寒性
	低温弹性
	/
	-40℃存储不开裂不发脆
	-40℃存储不开裂发脆；-20℃屈挠测试大于20万次
	-40℃存储不开裂发脆
	/
	--40℃存储不开裂发脆；-20℃屈挠测试大于20万次
	新增


5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

· 设计研发
通过物化性能分析，优化配方，确保汽车腰托用聚氨酯膜具有均匀的厚度、良好的力学性能、优异的低温弹性。

说明：具有自主研发设计的能力，在研发环节考虑产品的关键性能，提升产品的精确度。 

· 材料及零部件
· TPU原料熔体质量流动速率应符合GB/T 3682-2000国标，其中熔体质量流动速率偏离规定值应不大于±5。

· TPU原料及助剂母粒含水率应符合GB/T 1034-2008国标,其中粒子含水率应不高于0.5%。

说明：选用符合标准要求的材料，提升产品的可靠耐用性。

· 工艺及装备
· 采用TPU流延挤出机配套全自动生产线，具备自动精密计量进料，γ射线自动测量产品厚度等在线监测。

说明：采用自动化设备，保障生产的产品达到精确的设计要求，提高产品质量。 

· 检验检测
· 原材料检测：应具备熔融指数、含水率、力学性能项目检验能力

· 过程检验：应具备厚度、幅宽、外观项目检验能力

· 出厂检验：应配备熔融指数、厚度、含水率、力学性能、耐候性等项目的检测仪器或设备，应具有对原材料、中间造粒料管控和追溯能力。

说明：要求配备关键指标的检验能力和检验设备，体现产品检测的及时、正确、可靠，保证产品性能符合标准的要求，更好的控制产品的质量。
· 质量承诺
· 24h内及时反馈用户问题

· 6个月内产品自身有任何问题提供免费更换

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

公司产品制造过程中，引入精益生产线，并投入了大量智能化、自动化的制造设备以及检测设备。全面推进绿色制造和智能制造，采取能源消耗少、噪声低、环境污染少的工艺方案和加工制造方法。在工程设计、工艺流程、生产调度、质量检测等各方面实现智能化，产品生产过程中充分体现绿色制造和智能制造。

公司产品制造过程中，采用U8系统对采购原料，原料入库，原料出库，销售下单，生产下单，成品入库，成品出库，财务对账统计等流程系统化综合管理。
6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

HG/T 5070—2016《热塑性聚氨酯（TPU）薄膜》 
6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突。
6.3  本标准引用了以下文件：   
GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 1034—2008 塑料 吸水性的测定

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接手质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682—2000 热塑性塑料溶体质量流动速率和溶体体积流动速率的测定

HG∕T 5070—2016 热塑性聚氨酯膜(TPU)薄膜

VDA 278 热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物
BS EN 13512:2002 鞋类 鞋帮试验方法 抗挠曲性

引用文件现行有效。
7  社会效益

本标准的研制重点是提高浙江制造标准的水平，使标准更趋于合理、可行、有效，以此来推动企业产品质量的提高，满足在新的市场经济形势下，对产品技术和质量严要求、高把关，对减少国际贸易中因产品标准的不对等造成技术贸易壁垒，提高国际市场竞争力，对加快行业的发展具有里程碑式的意义。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  废止现行相关标准的建议

   无。

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

浙江环龙新材料科技有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

无。

《汽车腰托用聚氨酯膜》标准研制工作组

2021年5月29日
                1

